技 术 参 数 表

AS1522 (1045A)

单组份流动性好粘接密封胶

产品描述

AS1522 是即用型粘接密封胶，与空气中水汽接触发生反应形成有弹性橡胶体，在很广泛的温度范围内保持有弹性。

AS1522 在固化过程中会释放处少量醋酸，有类似醋的味道，在固化后会很快的消散掉。

这类高规格的密封胶非常适合很多工程应用，如要求快速、高效的维修生产和现场修复。直接使用，室温固化。在典型条件下，表干时间大约为15分钟，24小时内完全固化。

主要特点

- 快速固化

- 深层固化

- 低粘度

使用方法和固化条件

操作方法

AS1522 是即用型胶水。管装供应可以手动点胶也可以气动点胶。也可以提供点胶设备上一般用的大桶包装。

应用和固化

所有需要点胶的表面须干净、干燥、无油脂灰尘和游离物。

一般情况是不需要加底涂。

如果作为粘接剂，两个干净的接触表面须在5分钟内结合。为达到完美粘接强度，胶水厚度应是1-2mm。

接合处需静置至少24小时，更深层的固化需要更长的时间，完全固化需7天。

“310ml管装气动点胶建议压力2.25-3.45bar（40-50psi）。点胶压力超过上述限制值可能会引起漏气，导致胶嘴处喷溅，影响点胶质量”

特性	测试方法	结果

固化前

颜色:	半透明

外观:	半透明液体

表干时间:	10 minutes *

3mm 完全固化:	4 hours*

挤出率:	g / minute

粘度	7000 mPas

* 23+/-2°C and 65% 相对湿度条件下测试.

固化后

(在 23+/-2°C and 65% 相对湿度下固化7天)

拉伸强度:	BS903 Part A2	0.70 MPa 断裂伸长率 :	BS903 Part A2	165 %

杨氏模量:	0.31 MPa

100%应力模量:	BS903 Part A2	0.20 MPa

撕裂强度:	BS903 Part A3	3.14 kN/m

硬度:	ASTM D 2240-95   22° Shore A 比重:	BS 903 Part A1	1

线性收缩率:	0.8%

导热系数:	0.20 W/mK

体积测定	910 ppm / °C

线性	303 ppm / °C 最低耐温:	-50 °C

最高耐温:	AFS 1540B	250 °C

电气性能

体积电阻率:	ASTM D-257        1E+16Ω.cm 表面电阻率:	ASTM D-257	3E+16Ω

介电强度:	ASTM D-149	18.0 kV/mm 介电常数at 1MHz:            ASTM D-150	3.0

耗散因素at 1MHz:       ASTM D-150	2.5E-3

粘接性

与很多基底有很好的粘接性，包括玻璃、不锈钢、铝和许多塑料。

建议客户在干净无油脂的基底上自行进行测试以确保满意的粘接性。

所有结果都是典型的测试结果并不能作为标准数据。

健康和安全 – 材料数据安全表如需可提供

包装 - 310 ml 管装. 大桶包装可协商提供

存储和有效期 – 原装未开封包装低于40℃温度下有效期24个月。

版本日期:  12/12/2005