技 术 参 数 表

AS1604 (1050N)

单组份低腐蚀性磨砂触变型粘接密封胶

产品描述

AS1604 是单组份室温固化快干型硅胶密封胶，专为要求有良好粘接性的应用设计，具有极好的物理性能，无腐蚀性。AS1604是脱肟型产品具有极好的物理性能和粘接性能，特别对塑料和许多其他基底有很好的粘接性。尽管不是完全中性密封胶但是腐蚀性非常低。

主要特点

- 抗燃料

- 低腐蚀性

- 良好的无底涂粘接

使用方法和固化条件

操作方法

AS1604 是即用型胶水。管装包装可以手动点胶也可气动点胶。也可以提供点胶设备上一般用的大桶包装。

应用和固化

所有需要点胶的表面须干净、干燥、无油脂灰尘和游离物。一般情况是不需要加底涂。

如果作为粘接剂，两个干净的接触表面须在30-60秒内结合。为达到完美粘接强度，胶水厚度应是1-3mm。

接合处需静置至少24小时，更深层的固化需要更长的时间，完全固化需7天。

健康和安全 – 材料数据安全表如需可提供

包装 – 310ml/支，大桶包装可协商提供。

| 特性 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 固化前 |  |  |
| 颜色: |  | 黑色 |
| 外观: |  | 黑色膏状 |
| 表干时间: |  | 3 minutes |
| 3mm 完全固化: |  | ＜12 hours* |
| 挤出率: |  | 260 g / minute |
| 粘度 |  | mPas |
| * 23+/-2°C and 65% 相对湿度条件下测试. |  |  |
| 固化后 (在 23+/-2°C and 65% 相对湿度下固化7天) |  |  |
| 拉伸强度: | BS903 Part A2 | 2.00 MPa |
| 断裂伸长率 : | BS903 Part A2 | 250 % |
| 杨氏模量: |  | 0.50MPa |
| 100%应力模量 | BS903 Part A2 | 1.15 MPa |
| 撕裂强度 | BS903 Part A3 | 7.0 kN/m |
| 硬度: | ASTM D 2240-95 | 50° Shore A |
| 比重: | BS 903 Part A1 | 1.4 |
| 线性收缩率 |  | ＜0.8% |
| 导热系数: |  | 0.3W/mK |
| 体积测定 |  | 837 ppm / °C |
| 线性 |  | 279 ppm / °C |
| 最低耐温: |  | -50 °C |
| 最高耐温: | AFS 1540B | 240 °C |
| 电气性能 |  |  |
| 体积电阻率: | ASTM D-257 | 6.6E+15Ω.cm |
| 介电常数@1MHZ | ASTM D-150 | 3.00 |
| 耗散因素@1MHZ | ASTM D-150 | 2.5E-3 |

建议客户在干净无油脂的基底上自行进行测试以保证满意的粘接性。

所有数据结果都是典型的测试结果并不能作为标准数据。

存储和有效期 – 原装未开封包装低于40℃温度下有效期12个月

版本日期：12/12/2005