技术参数表

Silcoset 152

单组份高温触变粘接密封胶

产品介绍

Silcoset 152 是一种即用型密封胶，是与大气中的湿气反应形成弹性橡胶体，在大幅温度范围内均保持有弹性。

Silcoset 152 在固化的时候会释放出少量的乙酸，会散发出类似醋的气味，固化后就会很快消散的。

这种高规格密封胶对于从生产工作到快速、有效的维护和现场维修等无数工程应用是极佳的。它们从管装包装里直接使用，室温固化。在特定的环境下，表干时间大约15分钟，24小时固化。

主要特点

- -60-300℃范围内保持弹性

- 对大多数基地有极强的粘接性

- 电器绝缘性能好

使用和固化信息

使用方法

Silcoset 152 是即用型材料。如果管装包装，可以手动操作也可以气动出胶。

使用常见的出胶桶设备也可以提供大容器包装。

应用和固化

胶粘剂应用的所有表面必须干净，干燥，无油脂、灰尘以及无游离物质。

表面一般不需要打底涂。

如果作为粘接胶使用，粘接表面必须干净，一粘接面打胶后另一个粘接面应在5分钟内与之粘合。

为达到最佳粘接强度，密封胶接合的厚度应是1mm—2mm。

接合处保持无搅动状态至少12个小时，放置更长时间以使达到更深层固化为更好。完全固化需要7天。

对于310ml管装包装使用气动出胶，建议压力为2.25—3.45巴（40-50psi）。

出胶压力超过上述建议限制可能导致气体绕过活塞引起胶嘴处喷溅和气泡。

产品参数

| 特性 | 测试方法 | 测试值 |
| --- | --- | --- |
| 固化前产品 |  |  |
| 颜色 |  | 白色 |
| 外观 |  | 白色膏状 |
| 表干时间 |  | 2分钟 |
| 3mm固化 |  | 7小时 |
| 挤出率 |  | 225g/分钟 |
| 粘度 |  | mPas |
| 在23℃+/-2℃，65%相对湿度下测试所得 |  |  |
| 固化后弹性体 （23℃+/-2℃，65%相对湿度下7天固化） |  |  |
| 拉伸强度 | BS903 Part A2 | 2.31MPa |
| 断裂伸长率 | BS903 Part A2 | 240% |
| 杨氏模量 |  | 0.75MPa |
| 100%张力下模量 | BS903 Part A2 | 1MPa |
| 撕裂强度 | BS903 Part A3 | 6.1Kn/m |
| 硬度 | ASTM D 2240-95 | 40°Shore A |
| 比重 | BS 903 Part A1 | 1.08 |
| 线性收缩率 |  | <1.0% |
| 导热系数 |  | 0.2W/mK |
| 热膨胀系数 |  | —— |
| 容积 |  | 876ppm/℃ |
| 线性 |  | 292ppm/℃ |
| 最小服务温度 |  | —60℃ |
| 最大服务温度 |  | 300℃ |
| 电子性能 |  |  |
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 3.21E+15Ω.cm |
| 表面电阻率 | ASTM D-257 | 3.46E+14Ω |
| 介电强度 | ASTM D-149 | Kv/mm |
| 介电常数 1MHz | ASTM D-150 | 3.6 |
| 耗散因数 1MHz | ASTM D-150 | 0.8E-3 |

粘接测试

无需底涂，对大多数基底包括玻璃，不锈钢，铝和很多塑料有很好的粘接性。

建议客户自行在干净，无油脂的基底上测试以确保满意的粘接性。

所有测试结果是典型的，不能作为规范结果。

健康与安全—如需材料安全数据表，可以提供。

包装—310ml管装。也可以根据要求协商使用大容器包装

储存和有效期——40℃以下原装未开封包装24个月。